| Vollflanschschieber als Elektroschieber |
| --- |
| Nennweite DN 600-1000 |  |
| Type DUO/DN/EA/S/PN10/GG/V2A/NBR/Cr/St |  |  |
| beidseitig druckdicht BD max. bar Prüfung nach DIN 12 266-1 |  |  |
| Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10 |
| nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern |
| Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A |
| Baulänge nach Herstellerangabe |  |
| Gehäuse aus GG 25 (Durchfluss molchbar) |
| rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301) |
| gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR |  |
| Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar) serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571 |
| steigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104 |
| Spindelmutter aus Ms 58 |  |
| Bügel aus Stahl |  |  |
| mit Edelstahl-Blechabdeckung nach EG-Maschinenrichtlinie ( 89/392/EWG ) (CE) |
| mit axial aufgebautem Elektro-Stellantrieb |
| Drehantriebe für Steuerbetrieb Fabrikat AUMA, Typ SA ... Ausführung nach Schaltplan KMS TP 110/001 Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15min Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis max. 180 1/min je nach Baugröße Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter Motor (bis SA 16) ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder Mechanische Wegschaltung ohne Hilfsspannung für Endlagen ZU/AUF Abschaltmoment ohne Hilfsspannung für Schließ- und Öffnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos einstellbar und in daNm direkt ablesbar Mechanischer Blinkgeber zur Laufanzeige Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum Bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad für manuellen Betrieb Armaturenanschluss nach ISO 5210 Verbindung Antrieb – externe Steuerung über Steckverbinder Umgebungstemperatur - 25 °C bis +80 °C, Schutzart IP 67, Korrosionsschutz KN (geeignet für gering belastete Atmosphäre) Decklack: Zweikomponentenfarbe mit Eisenglimmer, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 9007) |
| Korrosionsschutz |  |
| Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit |  |  |
| EKB-Beschichtung RAL 5010 ( blau ) |  |  |
| Schichtstärke 150 my |  |  |
| ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen! |
| Fabrikat: |  |  |  |
| WECO Armaturen GmbH |  |  |  |
| Alte Ziegelei 8-10 |  |  |  |
| 51588 Nümbrecht |  |  |  |
| Tel. 02293-9112-0 |  |  |  |
| Fax: 02293-9112-65 |  |  |  |